Table S 1: List of candidate subgroups for Bi2Sn2O7 exhaustive search. Vf refers to volume relative to parent (subgroup #1). Subgroups appearing in grey have no active distortion modes.

| Space Group-Basis-Origin | # | a/Å | b/Å | c/Å | al/˚ | be/˚ | ga/˚ | Volume/Å3 | Vf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 Fd-3m, basis={(0,-1,0),(-1,0,0),(0,0,-1)}, origin=(0,0,0) | 1 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 216 F-43m, basis={(0,-1,0),(-1,0,0),(0,0,-1)}, origin=(-1/8,-1/8,-1/8) | 2 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 203 Fd-3, basis={(0,0,-1),(0,-1,0),(-1,0,0)}, origin=(1/2,1/2,1/2) | 3 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 210 F4_132, basis={(0,-1,0),(-1,0,0),(0,0,-1)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/8) | 4 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 141 I4_1/amd, basis={(1/2,0,-1/2),(1/2,0,1/2),(0,-1,0)}, origin=(0,1/2,-1/2) | 5 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 166 R-3m, basis={(-1/2,0,1/2),(0,-1/2,-1/2),(1,-1,1)}, origin=(1/4,-1/2,1/4) | 6 | 7.581952 | 7.581952 | 18.57191 | 90 | 90 | 120 | 924.591 | 0.75 |
| 196 F23, basis={(0,0,-1),(0,-1,0),(-1,0,0)}, origin=(-1/8,-1/8,-1/8) | 7 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 119 I-4m2, basis={(1/2,0,-1/2),(1/2,0,1/2),(0,-1,0)}, origin=(3/8,-1/8,3/8) | 8 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 109 I4_1md, basis={(0,-1/2,1/2),(0,-1/2,-1/2),(1,0,0)}, origin=(0,-1/8,-1/8) | 9 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 122 I-42d, basis={(0,-1/2,1/2),(0,-1/2,-1/2),(1,0,0)}, origin=(3/8,-1/8,3/8) | 10 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 88 I4_1/a, basis={(-1/2,0,-1/2),(1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-1/2,3/4,1/4) | 11 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 74 Imma, basis={(1/2,0,-1/2),(1/2,0,1/2),(0,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 12 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 70 Fddd, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(1/2,1/2,1/2) | 13 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 98 I4_122, basis={(1/2,0,-1/2),(1/2,0,1/2),(0,-1,0)}, origin=(1/8,-3/8,-3/8) | 14 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 160 R3m, basis={(-1/2,0,1/2),(0,-1/2,-1/2),(1,-1,1)}, origin=(1/4,-1/2,1/4) | 15 | 7.581952 | 7.581952 | 18.57191 | 90 | 90 | 120 | 924.591 | 0.75 |
| 148 R-3, basis={(0,-1/2,-1/2),(1/2,1/2,0),(1,-1,1)}, origin=(1/4,0,1/4) | 16 | 7.581952 | 7.581952 | 18.57191 | 90 | 90 | 120 | 924.591 | 0.75 |
| 155 R32, basis={(-1/2,0,1/2),(0,-1/2,-1/2),(1,-1,1)}, origin=(1/4,-1/2,1/4) | 17 | 7.581952 | 7.581952 | 18.57191 | 90 | 90 | 120 | 924.591 | 0.75 |
| 82 I-4, basis={(-1/2,0,-1/2),(1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-1/8,-1/8,-1/8) | 18 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 44 Imm2, basis={(1/2,0,-1/2),(1/2,0,1/2),(0,-1,0)}, origin=(1/8,0,1/8) | 19 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 46 Ima2, basis={(1/2,-1/2,0),(0,0,1),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(-1/4,0,1/4) | 20 | 7.581952 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 43 Fdd2, basis={(0,-1,0),(0,0,1),(-1,0,0)}, origin=(-1/2,-1/8,3/8) | 21 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 12 C2/m, basis={(1/2,1,-1/2),(1/2,0,1/2),(1/2,0,-1/2)}, origin=(1/4,1/4,0) | 22 | 13.13233 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 54.73561 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 15 C2/c, basis={(1,0,0),(0,0,-1),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 23 | 10.7225 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 45 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 80 I4_1, basis={(-1/2,0,-1/2),(1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(3/8,-1/4,-1/8) | 24 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 24 I2_12_12_1, basis={(0,-1,0),(-1/2,0,-1/2),(1/2,0,-1/2)}, origin=(0,0,-1/4) | 25 | 10.7225 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 22 F222, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-1/8,-1/8,-1/8) | 26 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 146 R3, basis={(0,-1/2,-1/2),(1/2,1/2,0),(1,-1,1)}, origin=(1/4,0,1/4) | 27 | 7.581952 | 7.581952 | 18.57191 | 90 | 90 | 120 | 924.591 | 0.75 |
| 8 Cm, basis={(1/2,1,-1/2),(1/2,0,1/2),(1/2,0,-1/2)}, origin=(1/4,1/4,0) | 28 | 13.13233 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 54.73561 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 9 Cc, basis={(1,0,0),(0,0,-1),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 29 | 10.7225 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 45 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 2 P-1, basis={(1/2,0,-1/2),(-1/2,-1/2,0),(-1/2,0,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 30 | 7.581952 | 7.581952 | 7.581952 | 60 | 90 | 120 | 308.197 | 0.25 |
| 5 C2, basis={(1/2,1,-1/2),(1/2,0,1/2),(1/2,0,-1/2)}, origin=(1/4,1/4,0) | 31 | 13.13233 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 54.73561 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 5 C2, basis={(1,0,0),(0,0,-1),(1/2,1/2,0)}, origin=(1/8,1/8,0) | 32 | 10.7225 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 45 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 1 P1, basis={(1/2,0,-1/2),(-1/2,-1/2,0),(-1/2,0,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 33 | 7.581952 | 7.581952 | 7.581952 | 60 | 90 | 120 | 308.197 | 0.25 |
| 115 P-4m2, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,1/8) | 34 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 118 P-4n2, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-5/8,-1/8,-1/8) | 35 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 51 Pmma, basis={(1/2,0,1/2),(-1/2,0,1/2),(0,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 36 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 62 Pnma, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 37 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 52 Pnna, basis={(1/2,0,1/2),(-1/2,0,1/2),(0,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 38 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 53 Pmna, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 39 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 91 P4_122, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-3/8,-1/4,3/8) | 40 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 96 P4_32_12, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-3/8,-1/8,3/8) | 41 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 81 P-4, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,1/8) | 42 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 25 Pmm2, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-1/8,0,-1/8) | 43 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 31 Pmn2_1, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 44 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 34 Pnn2, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-1/8,0,-1/8) | 45 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 26 Pmc2_1, basis={(-1/2,0,1/2),(0,-1,0),(1/2,0,1/2)}, origin=(0,0,0) | 46 | 7.581952 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 30 Pnc2, basis={(-1/2,0,1/2),(0,-1,0),(1/2,0,1/2)}, origin=(-1/8,-1/4,1/8) | 47 | 7.581952 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 33 Pna2_1, basis={(-1/2,0,1/2),(0,-1,0),(1/2,0,1/2)}, origin=(0,0,0) | 48 | 7.581952 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 28 Pma2, basis={(-1/2,0,1/2),(0,-1,0),(1/2,0,1/2)}, origin=(-1/8,-1/4,1/8) | 49 | 7.581952 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 11 P2_1/m, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 50 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 13 P2/c, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(-1/2,-1,1/2)}, origin=(0,0,0) | 51 | 7.581952 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 54.73561 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(-1/2,-1,1/2)}, origin=(-1/4,-1/4,0) | 52 | 7.581952 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 54.73561 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 10 P2/m, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-1/4,-1/4,0) | 53 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 13 P2/c, basis={(-1/2,0,1/2),(0,-1,0),(1/2,0,1/2)}, origin=(0,0,0) | 54 | 7.581952 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0),(-1/2,0,1/2)}, origin=(0,0,0) | 55 | 7.581952 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 76 P4_1, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-3/8,0,3/8) | 56 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 17 P222_1, basis={(0,-1,0),(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2)}, origin=(-1/8,0,-1/8) | 57 | 10.7225 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 19 P2_12_12_1, basis={(0,-1,0),(1/2,0,1/2),(-1/2,0,1/2)}, origin=(0,0,1/4) | 58 | 10.7225 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 17 P222_1, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-1/8,0,1/8) | 59 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 21 C222, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,1/8) | 60 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 20 C222_1, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-1/8,-3/8,1/8) | 61 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 6 Pm, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-1/8,0,-1/8) | 62 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 7 Pc, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(-1/2,-1,1/2)}, origin=(0,0,0) | 63 | 7.581952 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 54.73561 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 7 Pc, basis={(-1/2,0,1/2),(0,-1,0),(1/2,0,1/2)}, origin=(0,0,0) | 64 | 7.581952 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 2 P-1, basis={(0,-1,0),(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 65 | 10.7225 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 4 P2_1, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 66 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 3 P2, basis={(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0)}, origin=(-1/8,-1/4,1/8) | 67 | 7.581952 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 5 C2, basis={(1,0,0),(0,0,1),(0,-1,0)}, origin=(1/8,-3/8,1/8) | 68 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 3 P2, basis={(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0),(-1/2,0,1/2)}, origin=(-1/8,0,-1/8) | 69 | 7.581952 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 4 P2_1, basis={(-1/2,0,-1/2),(0,-1,0),(-1/2,0,1/2)}, origin=(-1/8,0,1/8) | 70 | 7.581952 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 1 P1, basis={(0,-1,0),(-1/2,0,1/2),(-1/2,0,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 71 | 10.7225 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 166 R-3m, basis={(1/2,0,-1/2),(0,1/2,1/2),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1/2,3/4) | 72 | 7.581952 | 7.581952 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 1849.181 | 1.5 |
| 167 R-3c, basis={(1/2,0,-1/2),(0,1/2,1/2),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1,3/4) | 73 | 7.581952 | 7.581952 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 1849.181 | 1.5 |
| 167 R-3c, basis={(1/2,0,-1/2),(0,1/2,1/2),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1/2,3/4) | 74 | 7.581952 | 7.581952 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 1849.181 | 1.5 |
| 166 R-3m, basis={(1/2,0,-1/2),(0,1/2,1/2),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1,3/4) | 75 | 7.581952 | 7.581952 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 1849.181 | 1.5 |
| 160 R3m, basis={(1/2,0,-1/2),(0,1/2,1/2),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1/2,3/4) | 76 | 7.581952 | 7.581952 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 1849.181 | 1.5 |
| 161 R3c, basis={(1/2,0,-1/2),(0,1/2,1/2),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1/2,3/4) | 77 | 7.581952 | 7.581952 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 1849.181 | 1.5 |
| 148 R-3, basis={(0,1/2,1/2),(-1/2,-1/2,0),(2,-2,2)}, origin=(1/4,-1/2,1/4) | 78 | 7.581952 | 7.581952 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 1849.181 | 1.5 |
| 148 R-3, basis={(0,1/2,1/2),(-1/2,-1/2,0),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1,3/4) | 79 | 7.581952 | 7.581952 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 1849.181 | 1.5 |
| 155 R32, basis={(1/2,0,-1/2),(0,1/2,1/2),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1/2,3/4) | 80 | 7.581952 | 7.581952 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 1849.181 | 1.5 |
| 155 R32, basis={(1/2,0,-1/2),(0,1/2,1/2),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1,3/4) | 81 | 7.581952 | 7.581952 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 1849.181 | 1.5 |
| 12 C2/m, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,0,1/2),(-1/2,1,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 82 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 15 C2/c, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,0,1/2),(-1/2,1,-1/2)}, origin=(-1/4,-1/4,0) | 83 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 15 C2/c, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,0,1/2),(-1/2,1,-1/2)}, origin=(-1/4,1/4,0) | 84 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 12 C2/m, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,0,1/2),(-1/2,1,-1/2)}, origin=(-1/4,1/2,1/4) | 85 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 146 R3, basis={(0,1/2,1/2),(-1/2,-1/2,0),(2,-2,2)}, origin=(1/4,-1/2,1/4) | 86 | 7.581952 | 7.581952 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 1849.181 | 1.5 |
| 8 Cm, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,0,1/2),(-1/2,1,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 87 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 9 Cc, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,0,1/2),(-1/2,1,-1/2)}, origin=(-1/4,-1/4,0) | 88 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 2 P-1, basis={(-1/2,1,-1/2),(-1/2,0,1/2),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 89 | 13.13233 | 7.581952 | 7.581952 | 120 | 73.22135 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 2 P-1, basis={(-1/2,1,-1/2),(-1/2,0,1/2),(1/2,1/2,0)}, origin=(-1/4,1/4,0) | 90 | 13.13233 | 7.581952 | 7.581952 | 120 | 73.22135 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 5 C2, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,0,1/2),(-1/2,1,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 91 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 5 C2, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,0,1/2),(-1/2,1,-1/2)}, origin=(-3/8,0,-1/8) | 92 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 1 P1, basis={(-1/2,1,-1/2),(-1/2,0,1/2),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 93 | 13.13233 | 7.581952 | 7.581952 | 120 | 73.22135 | 90 | 616.394 | 0.5 |
| 51 Pmma, basis={(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0),(0,0,1)}, origin=(0,0,0) | 94 | 7.581952 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 59 Pmmn, basis={(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1)}, origin=(0,0,0) | 95 | 15.1639 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 57 Pbcm, basis={(0,0,1),(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 96 | 10.7225 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 53 Pmna, basis={(1,-1,0),(0,0,1),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 97 | 15.1639 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 53 Pmna, basis={(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0),(0,0,1)}, origin=(0,-1/4,1/4) | 98 | 7.581952 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 58 Pnnm, basis={(0,0,-1),(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,-1/4,-1/4) | 99 | 10.7225 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 60 Pbcn, basis={(0,0,1),(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0)}, origin=(0,-1/4,1/4) | 100 | 10.7225 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 52 Pnna, basis={(1,-1,0),(0,0,1),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,-1/4,1/4) | 101 | 15.1639 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 25 Pmm2, basis={(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 102 | 15.1639 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 31 Pmn2_1, basis={(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0),(0,0,1)}, origin=(0,-1/4,0) | 103 | 7.581952 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 28 Pma2, basis={(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 104 | 15.1639 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 33 Pna2_1, basis={(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1)}, origin=(1/8,-1/8,0) | 105 | 15.1639 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 26 Pmc2_1, basis={(1,-1,0),(0,0,1),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 106 | 15.1639 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 31 Pmn2_1, basis={(1,-1,0),(0,0,1),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 107 | 15.1639 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 30 Pnc2, basis={(1,-1,0),(0,0,1),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(1/8,-1/8,1/4) | 108 | 15.1639 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 34 Pnn2, basis={(0,0,-1),(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(3/8,-3/8,-1/4) | 109 | 10.7225 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 28 Pma2, basis={(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1),(1,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 110 | 7.581952 | 10.7225 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 29 Pca2_1, basis={(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1),(1,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 111 | 7.581952 | 10.7225 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 30 Pnc2, basis={(0,0,1),(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 112 | 10.7225 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 31 Pmn2_1, basis={(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1),(1,-1,0)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 113 | 7.581952 | 10.7225 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 11 P2_1/m, basis={(0,0,1),(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 114 | 10.7225 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 14 P2_1/c, basis={(0,0,1),(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 115 | 10.7225 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 10 P2/m, basis={(0,0,1),(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0)}, origin=(0,-1/4,1/4) | 116 | 10.7225 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 13 P2/c, basis={(0,0,1),(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0)}, origin=(0,-1/4,1/4) | 117 | 10.7225 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 10 P2/m, basis={(0,0,-1),(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 118 | 10.7225 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 11 P2_1/m, basis={(0,0,-1),(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 119 | 10.7225 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 13 P2/c, basis={(0,0,-1),(1,-1,0),(-1/2,-1/2,1)}, origin=(0,-1/4,1/4) | 120 | 10.7225 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 144.7356 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 14 P2_1/c, basis={(0,0,-1),(1,-1,0),(-1/2,-1/2,1)}, origin=(0,-1/4,1/4) | 121 | 10.7225 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 144.7356 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 13 P2/c, basis={(1,-1,0),(0,0,1),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 122 | 15.1639 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 13 P2/c, basis={(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1),(1/2,-3/2,0)}, origin=(0,0,0) | 123 | 7.581952 | 10.7225 | 16.95376 | 90 | 63.43495 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 14 P2_1/c, basis={(1,-1,0),(0,0,1),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,-1/4,1/4) | 124 | 15.1639 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1),(1/2,-3/2,0)}, origin=(0,-1/4,-1/4) | 125 | 7.581952 | 10.7225 | 16.95376 | 90 | 63.43495 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 17 P222_1, basis={(0,0,-1),(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 126 | 10.7225 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 18 P2_12_12, basis={(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1)}, origin=(1/8,-3/8,0) | 127 | 15.1639 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 17 P222_1, basis={(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1)}, origin=(1/8,-1/8,0) | 128 | 15.1639 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 18 P2_12_12, basis={(0,0,-1),(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(1/8,-1/8,-1/4) | 129 | 10.7225 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 6 Pm, basis={(0,0,1),(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 130 | 10.7225 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 7 Pc, basis={(0,0,1),(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 131 | 10.7225 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 6 Pm, basis={(0,0,-1),(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 132 | 10.7225 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 7 Pc, basis={(0,0,-1),(1,-1,0),(-1/2,-1/2,1)}, origin=(1/8,-1/8,0) | 133 | 10.7225 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 144.7356 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 7 Pc, basis={(1,-1,0),(0,0,1),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 134 | 15.1639 | 10.7225 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 7 Pc, basis={(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1),(1/2,-3/2,0)}, origin=(0,0,0) | 135 | 7.581952 | 10.7225 | 16.95376 | 90 | 63.43495 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 2 P-1, basis={(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1)}, origin=(0,0,0) | 136 | 15.1639 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 2 P-1, basis={(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1)}, origin=(0,-1/4,-1/4) | 137 | 15.1639 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 4 P2_1, basis={(0,0,1),(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 138 | 10.7225 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 3 P2, basis={(0,0,1),(-1/2,-1/2,0),(1,-1,0)}, origin=(1/8,-1/8,1/4) | 139 | 10.7225 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 3 P2, basis={(0,0,-1),(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 140 | 10.7225 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 4 P2_1, basis={(0,0,-1),(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 141 | 10.7225 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 3 P2, basis={(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1),(1,-1,0)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 142 | 7.581952 | 10.7225 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 4 P2_1, basis={(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1),(1,-1,0)}, origin=(1/8,-1/8,0) | 143 | 7.581952 | 10.7225 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 1 P1, basis={(1,-1,0),(-1/2,-1/2,0),(0,0,-1)}, origin=(0,0,0) | 144 | 15.1639 | 7.581952 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 64 Cmca, basis={(-1,0,-1),(0,2,0),(1/2,0,-1/2)}, origin=(0,-1/4,-1/4) | 145 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 63 Cmcm, basis={(-1,0,-1),(0,2,0),(1/2,0,-1/2)}, origin=(0,-1/4,-1/4) | 146 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 63 Cmcm, basis={(-1,0,-1),(0,2,0),(1/2,0,-1/2)}, origin=(-1/4,-1/4,-1/2) | 147 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 64 Cmca, basis={(-1,0,-1),(0,2,0),(1/2,0,-1/2)}, origin=(-1/4,-1/4,-1/2) | 148 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 38 Amm2, basis={(-1/2,0,1/2),(1,0,1),(0,2,0)}, origin=(-3/8,-3/4,-3/8) | 149 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 39 Abm2, basis={(-1/2,0,1/2),(1,0,1),(0,2,0)}, origin=(-3/8,-3/4,-3/8) | 150 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 40 Ama2, basis={(1/2,0,-1/2),(0,2,0),(1,0,1)}, origin=(0,-1/4,-1/4) | 151 | 7.581952 | 21.445 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 41 Aba2, basis={(1/2,0,-1/2),(0,2,0),(1,0,1)}, origin=(-1/4,-3/4,-1/2) | 152 | 7.581952 | 21.445 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 36 Cmc2_1, basis={(-1,0,-1),(0,2,0),(1/2,0,-1/2)}, origin=(-1/8,-1/4,-1/8) | 153 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 36 Cmc2_1, basis={(-1,0,-1),(0,2,0),(1/2,0,-1/2)}, origin=(-3/8,-1/4,-3/8) | 154 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 12 C2/m, basis={(0,-2,0),(-1,0,-1),(1/2,0,-1/2)}, origin=(0,-1/4,-1/4) | 155 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 12 C2/m, basis={(0,-2,0),(-1,0,-1),(1/2,0,-1/2)}, origin=(-1/4,3/4,-1/2) | 156 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 10 P2/m, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1/2,-1,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 157 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1/2,-1,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 158 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,0,1/2),(-1/2,1,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 159 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 13 P2/c, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1,0,-1)}, origin=(0,0,0) | 160 | 13.13233 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 13 P2/c, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1/2,-1,-1/2)}, origin=(0,-1/4,-1/4) | 161 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 11 P2_1/m, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1/2,-1,-1/2)}, origin=(0,-1/4,-1/4) | 162 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1,0,-1)}, origin=(-1/4,1/4,-1/2) | 163 | 13.13233 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 13 P2/c, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,0,1/2),(-1/2,1,-1/2)}, origin=(-1/4,1/4,0) | 164 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1,0,-1)}, origin=(0,1/4,-1/4) | 165 | 13.13233 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 11 P2_1/m, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1/2,-1,-1/2)}, origin=(0,1/4,-1/4) | 166 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 15 C2/c, basis={(-1,0,-1),(0,-2,0),(-1/2,0,1/2)}, origin=(-1/2,-3/4,-1/4) | 167 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 15 C2/c, basis={(-1,0,-1),(0,-2,0),(-1/2,0,1/2)}, origin=(0,-1/4,1/4) | 168 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 20 C222_1, basis={(0,-2,0),(1,0,1),(-1/2,0,1/2)}, origin=(1/8,-1/4,1/8) | 169 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 20 C222_1, basis={(0,-2,0),(1,0,1),(-1/2,0,1/2)}, origin=(-1/8,-1/4,-1/8) | 170 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 8 Cm, basis={(0,-2,0),(-1,0,-1),(1/2,0,-1/2)}, origin=(-3/8,-3/4,-3/8) | 171 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 6 Pm, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1/2,-1,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 172 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 7 Pc, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1/2,-1,-1/2)}, origin=(1/8,0,-1/8) | 173 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 7 Pc, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1,0,-1)}, origin=(0,0,0) | 174 | 13.13233 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 9 Cc, basis={(-1,0,-1),(0,-2,0),(-1/2,0,1/2)}, origin=(-1/8,-1/4,-1/8) | 175 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 2 P-1, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 176 | 13.13233 | 13.13233 | 7.581952 | 90 | 90 | 109.4712 | 1232.787 | 1 |
| 2 P-1, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2)}, origin=(0,-1/4,-1/4) | 177 | 13.13233 | 13.13233 | 7.581952 | 90 | 90 | 109.4712 | 1232.787 | 1 |
| 2 P-1, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2)}, origin=(0,1/4,-1/4) | 178 | 13.13233 | 13.13233 | 7.581952 | 90 | 90 | 109.4712 | 1232.787 | 1 |
| 5 C2, basis={(0,-2,0),(-1,0,-1),(1/2,0,-1/2)}, origin=(0,-1/4,-1/4) | 179 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 3 P2, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1/2,-1,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 180 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 4 P2_1, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1/2,-1,-1/2)}, origin=(-1/8,-1/4,-1/8) | 181 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 4 P2_1, basis={(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2),(-1/2,-1,-1/2)}, origin=(-1/8,1/4,-1/8) | 182 | 13.13233 | 7.581952 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 5 C2, basis={(-1,0,-1),(0,-2,0),(-1/2,0,1/2)}, origin=(-3/8,-3/4,-3/8) | 183 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 1 P1, basis={(-1/2,-1,-1/2),(-1/2,1,-1/2),(1/2,0,-1/2)}, origin=(0,0,0) | 184 | 13.13233 | 13.13233 | 7.581952 | 90 | 90 | 109.4712 | 1232.787 | 1 |
| 115 P-4m2, basis={(-1/2,1/2,0),(-1/2,-1/2,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,1/8,1/8) | 185 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 116 P-4c2, basis={(-1/2,1/2,0),(-1/2,-1/2,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,1/8,5/8) | 186 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 51 Pmma, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 187 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 57 Pbcm, basis={(-1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 188 | 7.581952 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 54 Pcca, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 189 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 55 Pbam, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 190 | 21.445 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 81 P-4, basis={(-1/2,1/2,0),(-1/2,-1/2,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,1/8,1/8) | 191 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 25 Pmm2, basis={(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(1/8,1/8,0) | 192 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 26 Pmc2_1, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 193 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 27 Pcc2, basis={(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(1/8,1/8,0) | 194 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 26 Pmc2_1, basis={(-1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 195 | 7.581952 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 28 Pma2, basis={(-1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(-1/8,1/8,-1/4) | 196 | 7.581952 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 29 Pca2_1, basis={(0,0,-2),(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 197 | 21.445 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 32 Pba2, basis={(0,0,-2),(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(-1/8,1/8,-1/4) | 198 | 21.445 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 11 P2_1/m, basis={(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 199 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 200 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 10 P2/m, basis={(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,1/4,-1/4) | 201 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 13 P2/c, basis={(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,1/4,-1/4) | 202 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 13 P2/c, basis={(-1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 203 | 7.581952 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 204 | 7.581952 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 17 P222_1, basis={(0,0,-2),(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(1/8,1/8,0) | 205 | 21.445 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 18 P2_12_12, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 206 | 21.445 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 21 C222, basis={(-1,0,0),(0,1,0),(0,0,-2)}, origin=(-3/8,-3/8,-7/8) | 207 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 20 C222_1, basis={(-1,0,0),(0,1,0),(0,0,-2)}, origin=(-3/8,-3/8,-7/8) | 208 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 6 Pm, basis={(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(1/8,1/8,0) | 209 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 7 Pc, basis={(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(1/8,1/8,0) | 210 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 7 Pc, basis={(-1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 211 | 7.581952 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 2 P-1, basis={(0,0,-2),(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 212 | 21.445 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 4 P2_1, basis={(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 213 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 3 P2, basis={(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(-1/8,1/8,-1/4) | 214 | 7.581952 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 3 P2, basis={(1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1/2,1/2,0)}, origin=(1/8,1/8,0) | 215 | 7.581952 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 4 P2_1, basis={(1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1/2,1/2,0)}, origin=(1/8,1/8,0) | 216 | 7.581952 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 5 C2, basis={(-1,0,0),(0,1,0),(0,0,-2)}, origin=(-3/8,3/8,-7/8) | 217 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 1 P1, basis={(0,0,-2),(-1/2,1/2,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 218 | 21.445 | 7.581952 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 121 I-42m, basis={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,2)}, origin=(1/8,1/8,1/8) | 219 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 122 I-42d, basis={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,2)}, origin=(3/8,3/8,-1/8) | 220 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 121 I-42m, basis={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,2)}, origin=(5/8,1/8,1/8) | 221 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 122 I-42d, basis={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,2)}, origin=(3/8,-1/8,7/8) | 222 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 82 I-4, basis={(0,-1,0),(1,0,0),(0,0,2)}, origin=(1/8,1/8,9/8) | 223 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 82 I-4, basis={(0,-1,0),(1,0,0),(0,0,2)}, origin=(1/8,-3/8,1/8) | 224 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 42 Fmm2, basis={(1,-1,0),(-1,-1,0),(0,0,-2)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/4) | 225 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 43 Fdd2, basis={(1,-1,0),(-1,-1,0),(0,0,-2)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/4) | 226 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 15 C2/c, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(-1/2,1/2,1)}, origin=(0,0,0) | 227 | 15.1639 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 54.73561 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 12 C2/m, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(-1/2,1/2,1)}, origin=(-1/4,0,1/4) | 228 | 15.1639 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 54.73561 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 23 I222, basis={(-1,0,0),(0,0,2),(0,1,0)}, origin=(-3/8,1/8,1/8) | 229 | 10.7225 | 21.445 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 24 I2_12_12_1, basis={(-1,0,0),(0,0,2),(0,1,0)}, origin=(-3/8,3/8,1/8) | 230 | 10.7225 | 21.445 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 8 Cm, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(-1/2,1/2,1)}, origin=(-3/4,0,0) | 231 | 15.1639 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 54.73561 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 9 Cc, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(-1/2,1/2,1)}, origin=(0,0,0) | 232 | 15.1639 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 54.73561 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 2 P-1, basis={(-1,0,0),(-1/2,1/2,1),(0,1,0)}, origin=(0,0,0) | 233 | 10.7225 | 13.13233 | 10.7225 | 65.90516 | 90 | 65.90516 | 1232.787 | 1 |
| 5 C2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(-1/2,1/2,1)}, origin=(-1/8,1/8,1/4) | 234 | 15.1639 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 54.73561 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 5 C2, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(0,-1,0)}, origin=(-3/8,1/8,-3/4) | 235 | 15.1639 | 21.445 | 10.7225 | 90 | 135 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 5 C2, basis={(1,0,-2),(0,-1,0),(-1,0,0)}, origin=(1/8,-7/16,-7/8) | 236 | 23.97624 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 116.5651 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 1 P1, basis={(-1,0,0),(-1/2,1/2,1),(0,1,0)}, origin=(0,0,0) | 237 | 10.7225 | 13.13233 | 10.7225 | 65.90516 | 90 | 65.90516 | 1232.787 | 1 |
| 215 P-43m, basis={(0,-1,0),(-1,0,0),(0,0,-1)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/8) | 238 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 213 P4_132, basis={(0,-1,0),(-1,0,0),(0,0,-1)}, origin=(-1/8,-1/8,-1/8) | 239 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 166 R-3m, basis={(1,0,-1),(0,1,1),(1,-1,1)}, origin=(3/4,0,1/4) | 240 | 15.1639 | 15.1639 | 18.57191 | 90 | 90 | 120 | 3698.362 | 3 |
| 195 P23, basis={(0,0,-1),(0,-1,0),(-1,0,0)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/8) | 241 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 198 P2_13, basis={(0,0,-1),(0,-1,0),(-1,0,0)}, origin=(-1/8,-1/8,-1/8) | 242 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 111 P-42m, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/8) | 243 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 113 P-42_1m, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/8) | 244 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 91 P4_122, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-7/8,-3/8,-1/8) | 245 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 92 P4_12_12, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-7/8,-1/4,-5/8) | 246 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 160 R3m, basis={(1,0,-1),(0,1,1),(1,-1,1)}, origin=(1/4,0,1/4) | 247 | 15.1639 | 15.1639 | 18.57191 | 90 | 90 | 120 | 3698.362 | 3 |
| 148 R-3, basis={(-1,-1,0),(1,0,-1),(1,-1,1)}, origin=(1/4,-1/2,3/4) | 248 | 15.1639 | 15.1639 | 18.57191 | 90 | 90 | 120 | 3698.362 | 3 |
| 155 R32, basis={(1,0,-1),(0,1,1),(1,-1,1)}, origin=(3/4,0,1/4) | 249 | 15.1639 | 15.1639 | 18.57191 | 90 | 90 | 120 | 3698.362 | 3 |
| 81 P-4, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/8) | 250 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 35 Cmm2, basis={(-1,0,1),(-1,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-3/8,0,5/8) | 251 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 12 C2/m, basis={(-1,0,1),(-1,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-1/4,-1/4,0) | 252 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 76 P4_1, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-7/8,0,-1/8) | 253 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 20 C222_1, basis={(-1,0,1),(-1,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-1/8,0,1/8) | 254 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 16 P222, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/8) | 255 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 17 P222_1, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-1/8,-3/8,-3/8) | 256 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 18 P2_12_12, basis={(0,-1,0),(0,0,1),(-1,0,0)}, origin=(-3/8,-3/8,1/8) | 257 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 19 P2_12_12_1, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-1/8,-1/8,-1/8) | 258 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 146 R3, basis={(-1,-1,0),(1,0,-1),(1,-1,1)}, origin=(0,-3/4,0) | 259 | 15.1639 | 15.1639 | 18.57191 | 90 | 90 | 120 | 3698.362 | 3 |
| 8 Cm, basis={(-1,0,1),(-1,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-3/4,0,0) | 260 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 2 P-1, basis={(0,-1,0),(-1,0,0),(0,0,-1)}, origin=(0,0,0) | 261 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 5 C2, basis={(-1,0,1),(-1,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-1/4,-1/4,0) | 262 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 3 P2, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 263 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 4 P2_1, basis={(-1,0,0),(0,0,-1),(0,-1,0)}, origin=(-1/8,-3/8,0) | 264 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 1 P1, basis={(0,-1,0),(-1,0,0),(0,0,-1)}, origin=(0,0,0) | 265 | 10.7225 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 1232.787 | 1 |
| 115 P-4m2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,1)}, origin=(-7/8,1/8,1/8) | 266 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 117 P-4b2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,1)}, origin=(-7/8,5/8,1/8) | 267 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 91 P4_122, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,1)}, origin=(-1/8,1/8,1/4) | 268 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 92 P4_12_12, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,1)}, origin=(-13/8,1/8,1/8) | 269 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 81 P-4, basis={(-1,-1,0),(1,-1,0),(0,0,1)}, origin=(-7/8,-7/8,1/8) | 270 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 25 Pmm2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,1)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 271 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 28 Pma2, basis={(-1,-1,0),(-1,1,0),(0,0,-1)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 272 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 32 Pba2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,1)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 273 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 10 P2/m, basis={(0,0,-1),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/4,0,-1/4) | 274 | 10.7225 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 11 P2_1/m, basis={(0,0,-1),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/4,0,-1/4) | 275 | 10.7225 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 13 P2/c, basis={(0,0,-1),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/4,0,-1/4) | 276 | 10.7225 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(0,0,-1),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/4,0,-1/4) | 277 | 10.7225 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 76 P4_1, basis={(-1,-1,0),(1,-1,0),(0,0,1)}, origin=(7/8,-7/8,0) | 278 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 17 P222_1, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,1)}, origin=(-1/8,1/8,0) | 279 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 18 P2_12_12, basis={(0,0,1),(-1,1,0),(-1,-1,0)}, origin=(-1/8,1/8,1/4) | 280 | 10.7225 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 19 P2_12_12_1, basis={(0,0,-1),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-5/8,1/8,-1/4) | 281 | 10.7225 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 21 C222, basis={(-2,0,0),(0,2,0),(0,0,-1)}, origin=(-7/8,-7/8,-3/8) | 282 | 21.445 | 21.445 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 20 C222_1, basis={(-2,0,0),(0,2,0),(0,0,-1)}, origin=(-1/8,1/8,-3/8) | 283 | 21.445 | 21.445 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 6 Pm, basis={(0,0,-1),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 284 | 10.7225 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 7 Pc, basis={(0,0,-1),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 285 | 10.7225 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 2 P-1, basis={(-1,-1,0),(-1,1,0),(0,0,-1)}, origin=(0,0,0) | 286 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 3 P2, basis={(0,0,-1),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/8,1/8,-1/4) | 287 | 10.7225 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 4 P2_1, basis={(0,0,-1),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/8,1/8,-1/4) | 288 | 10.7225 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 3 P2, basis={(-1,1,0),(0,0,-1),(-1,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 289 | 15.1639 | 10.7225 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 4 P2_1, basis={(-1,1,0),(0,0,-1),(-1,-1,0)}, origin=(-1/8,1/8,0) | 290 | 15.1639 | 10.7225 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 5 C2, basis={(-2,0,0),(0,-2,0),(0,0,1)}, origin=(-7/8,-7/8,1/8) | 291 | 21.445 | 21.445 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 1 P1, basis={(-1,-1,0),(-1,1,0),(0,0,-1)}, origin=(0,0,0) | 292 | 15.1639 | 15.1639 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 51 Pmma, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 293 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 57 Pbcm, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 294 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 59 Pmmn, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 295 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 62 Pnma, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,0) | 296 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 54 Pcca, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 297 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 55 Pbam, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,0) | 298 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 56 Pccn, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 299 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 62 Pnma, basis={(0,0,-2),(-1,1,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 300 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 57 Pbcm, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,0) | 301 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 61 Pbca, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,0) | 302 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 53 Pmna, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 303 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 60 Pbcn, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 304 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 60 Pbcn, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 305 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 62 Pnma, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 306 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 52 Pnna, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,0) | 307 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 58 Pnnm, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,0) | 308 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 54 Pcca, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,-1/2) | 309 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 55 Pbam, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 310 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 56 Pccn, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,-1/2) | 311 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 62 Pnma, basis={(0,0,-2),(-1,1,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 312 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 51 Pmma, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,-1/2) | 313 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 57 Pbcm, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 314 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 59 Pmmn, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,-1/2) | 315 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 62 Pnma, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 316 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 60 Pbcn, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 317 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 62 Pnma, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,-1/2) | 318 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 52 Pnna, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 319 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 58 Pnnm, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 320 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 57 Pbcm, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 321 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 61 Pbca, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 322 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 53 Pmna, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 323 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 60 Pbcn, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,-1/2) | 324 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 25 Pmm2, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(1/8,1/8,0) | 325 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 26 Pmc2_1, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 326 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 27 Pcc2, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(1/8,1/8,0) | 327 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 26 Pmc2_1, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(1/8,1/8,0) | 328 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 28 Pma2, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(1/8,1/8,0) | 329 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 29 Pca2_1, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(1/8,1/8,0) | 330 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 30 Pnc2, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 331 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 31 Pmn2_1, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(-1/8,3/8,0) | 332 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 26 Pmc2_1, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 333 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 26 Pmc2_1, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 334 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 31 Pmn2_1, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 335 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 31 Pmn2_1, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 336 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 29 Pca2_1, basis={(0,0,-2),(-1,1,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 337 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 29 Pca2_1, basis={(0,0,-2),(-1,1,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 338 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 33 Pna2_1, basis={(0,0,-2),(-1,1,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(-1/4,1/4,0) | 339 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 33 Pna2_1, basis={(0,0,-2),(-1,1,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(-1/4,1/4,-1/2) | 340 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 28 Pma2, basis={(1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1,1,0)}, origin=(0,0,0) | 341 | 7.581952 | 21.445 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 32 Pba2, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 342 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 29 Pca2_1, basis={(1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1,1,0)}, origin=(0,0,0) | 343 | 7.581952 | 21.445 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 33 Pna2_1, basis={(1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1,1,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 344 | 7.581952 | 21.445 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 30 Pnc2, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,0) | 345 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 34 Pnn2, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 346 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 31 Pmn2_1, basis={(1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1,1,0)}, origin=(1/8,1/8,0) | 347 | 7.581952 | 21.445 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 33 Pna2_1, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 348 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 11 P2_1/m, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 349 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 350 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,0) | 351 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(-1,1,-2)}, origin=(0,0,0) | 352 | 15.1639 | 7.581952 | 26.26465 | 90 | 54.73561 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,-1/2) | 353 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 11 P2_1/m, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,-1/2) | 354 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(-1,1,-2)}, origin=(-1/2,1/2,-1/2) | 355 | 15.1639 | 7.581952 | 26.26465 | 90 | 54.73561 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 356 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 10 P2/m, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,1/4,-1/4) | 357 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 13 P2/c, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,1/4,-1/4) | 358 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 13 P2/c, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/4,0,-1/4) | 359 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 13 P2/c, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(-1,1,-2)}, origin=(0,1/4,-1/4) | 360 | 15.1639 | 7.581952 | 26.26465 | 90 | 54.73561 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 10 P2/m, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 361 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 13 P2/c, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 362 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 11 P2_1/m, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 363 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 364 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 13 P2/c, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,-1/2) | 365 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 10 P2/m, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,-1/2) | 366 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,-1/2) | 367 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 11 P2_1/m, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,-1/2) | 368 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 13 P2/c, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 369 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 370 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 13 P2/c, basis={(1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-3/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 371 | 7.581952 | 21.445 | 16.95376 | 90 | 116.5651 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-3/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 372 | 7.581952 | 21.445 | 16.95376 | 90 | 116.5651 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 13 P2/c, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 373 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 374 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 13 P2/c, basis={(1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-3/2,1/2,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 375 | 7.581952 | 21.445 | 16.95376 | 90 | 116.5651 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-3/2,1/2,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 376 | 7.581952 | 21.445 | 16.95376 | 90 | 116.5651 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 17 P222_1, basis={(0,0,-2),(-1,1,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(1/8,1/8,0) | 377 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 18 P2_12_12, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 378 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 18 P2_12_12, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(-1/8,3/8,0) | 379 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 19 P2_12_12_1, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/4,1/4,0) | 380 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 17 P222_1, basis={(0,0,-2),(-1,1,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(1/8,1/8,-1/2) | 381 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 18 P2_12_12, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(0,0,0) | 382 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 18 P2_12_12, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(-1/8,3/8,-1/2) | 383 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 19 P2_12_12_1, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/4,1/4,-1/2) | 384 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 6 Pm, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(1/8,1/8,0) | 385 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 7 Pc, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(1/8,1/8,0) | 386 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 7 Pc, basis={(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 387 | 21.445 | 7.581952 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 7 Pc, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(-1,1,-2)}, origin=(1/8,1/8,0) | 388 | 15.1639 | 7.581952 | 26.26465 | 90 | 54.73561 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 6 Pm, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 389 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 7 Pc, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 390 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 7 Pc, basis={(-1,1,0),(0,0,-2),(-1/2,-1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 391 | 15.1639 | 21.445 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 7 Pc, basis={(1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-3/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 392 | 7.581952 | 21.445 | 16.95376 | 90 | 116.5651 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 2 P-1, basis={(0,0,-2),(-1,1,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 393 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 2 P-1, basis={(0,0,-2),(-1,1,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,-1/2) | 394 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 2 P-1, basis={(0,0,-2),(-1,1,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,1/4,-1/4) | 395 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 4 P2_1, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 396 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 4 P2_1, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,-1/2) | 397 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 3 P2, basis={(-1,1,0),(1/2,1/2,0),(0,0,-2)}, origin=(-1/8,1/8,-1/4) | 398 | 15.1639 | 7.581952 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 3 P2, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 399 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 4 P2_1, basis={(-1/2,-1/2,0),(-1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,0,0) | 400 | 7.581952 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 3 P2, basis={(1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1,1,0)}, origin=(1/8,1/8,0) | 401 | 7.581952 | 21.445 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 4 P2_1, basis={(1/2,1/2,0),(0,0,-2),(-1,1,0)}, origin=(1/8,1/8,0) | 402 | 7.581952 | 21.445 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 1 P1, basis={(0,0,-2),(-1,1,0),(1/2,1/2,0)}, origin=(0,0,0) | 403 | 21.445 | 15.1639 | 7.581952 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 38 Amm2, basis={(1,-1,0),(1,1,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/4) | 404 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 39 Abm2, basis={(1,-1,0),(1,1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/8,-1/8,-1/4) | 405 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 40 Ama2, basis={(1,-1,0),(1,1,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/4) | 406 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 41 Aba2, basis={(1,-1,0),(1,1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/8,-1/8,-1/4) | 407 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 12 C2/m, basis={(0,0,-2),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/4,0,1/4) | 408 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 15 C2/c, basis={(0,0,-2),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/4,0,1/4) | 409 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 12 C2/m, basis={(0,0,-2),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/2,-1/4,-3/4) | 410 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 15 C2/c, basis={(0,0,-2),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/2,-1/4,-3/4) | 411 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 10 P2/m, basis={(-1/2,-1/2,1),(-1,1,0),(-1/2,-1/2,-1)}, origin=(0,0,0) | 412 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 13 P2/c, basis={(-1/2,-1/2,1),(-1,1,0),(-1,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 413 | 13.13233 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 11 P2_1/m, basis={(-1/2,-1/2,1),(-1,1,0),(-1/2,-1/2,-1)}, origin=(0,0,0) | 414 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,-1/2,1),(-1,1,0),(-1,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 415 | 13.13233 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 13 P2/c, basis={(-1/2,-1/2,-1),(-1,1,0),(1/2,1/2,-1)}, origin=(0,1/4,-1/4) | 416 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 70.52878 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,-1/2,-1),(-1,1,0),(1/2,1/2,-1)}, origin=(0,1/4,-1/4) | 417 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 70.52878 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 13 P2/c, basis={(-1/2,-1/2,1),(-1,1,0),(-1/2,-1/2,-1)}, origin=(-1/4,0,-1/4) | 418 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1/2,-1/2,1),(-1,1,0),(-1/2,-1/2,-1)}, origin=(-1/4,0,-1/4) | 419 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 8 Cm, basis={(0,0,-2),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/4) | 420 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 9 Cc, basis={(0,0,-2),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/4) | 421 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 6 Pm, basis={(-1/2,-1/2,1),(-1,1,0),(-1/2,-1/2,-1)}, origin=(0,0,0) | 422 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 7 Pc, basis={(-1/2,-1/2,1),(-1,1,0),(-1,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 423 | 13.13233 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 7 Pc, basis={(-1/2,-1/2,-1),(-1,1,0),(1/2,1/2,-1)}, origin=(-1/8,1/8,0) | 424 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 70.52878 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 2 P-1, basis={(-1/2,-1/2,-1),(-1,1,0),(1/2,1/2,-1)}, origin=(0,0,0) | 425 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 70.52878 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 2 P-1, basis={(-1/2,-1/2,-1),(-1,1,0),(1/2,1/2,-1)}, origin=(0,1/4,-1/4) | 426 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 70.52878 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 2 P-1, basis={(-1/2,-1/2,-1),(-1,1,0),(1/2,1/2,-1)}, origin=(-1/4,0,-1/4) | 427 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 70.52878 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 5 C2, basis={(0,0,-2),(-1,-1,0),(-1,1,0)}, origin=(-1/2,-1/4,-3/4) | 428 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 3 P2, basis={(-1/2,-1/2,1),(-1,1,0),(-1/2,-1/2,-1)}, origin=(0,0,0) | 429 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 4 P2_1, basis={(-1/2,-1/2,1),(-1,1,0),(-1/2,-1/2,-1)}, origin=(0,0,0) | 430 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 109.4712 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 5 C2, basis={(-1,-1,0),(0,0,-2),(1,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/4) | 431 | 15.1639 | 21.445 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 1 P1, basis={(-1/2,-1/2,-1),(-1,1,0),(1/2,1/2,-1)}, origin=(0,0,0) | 432 | 13.13233 | 15.1639 | 13.13233 | 90 | 70.52878 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 111 P-42m, basis={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,2)}, origin=(1/8,1/8,1/8) | 433 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 112 P-42c, basis={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,2)}, origin=(1/8,1/8,5/8) | 434 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 111 P-42m, basis={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,2)}, origin=(5/8,1/8,1/8) | 435 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 112 P-42c, basis={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,2)}, origin=(5/8,1/8,5/8) | 436 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 113 P-42_1m, basis={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,2)}, origin=(1/8,1/8,1/8) | 437 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 114 P-42_1c, basis={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,2)}, origin=(1/8,1/8,5/8) | 438 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 113 P-42_1m, basis={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,2)}, origin=(5/8,1/8,1/8) | 439 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 114 P-42_1c, basis={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,2)}, origin=(5/8,1/8,5/8) | 440 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 81 P-4, basis={(0,1,0),(-1,0,0),(0,0,2)}, origin=(-7/8,1/8,1/8) | 441 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 81 P-4, basis={(0,1,0),(-1,0,0),(0,0,2)}, origin=(-7/8,1/8,5/8) | 442 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 35 Cmm2, basis={(-1,1,0),(1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(-7/8,1/8,0) | 443 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 36 Cmc2_1, basis={(1,1,0),(1,-1,0),(0,0,-2)}, origin=(1/8,1/8,0) | 444 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 37 Ccc2, basis={(-1,1,0),(1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(-7/8,1/8,0) | 445 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 12 C2/m, basis={(-1,1,0),(1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(3/4,0,-1/4) | 446 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 15 C2/c, basis={(-1,1,0),(1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(3/4,0,-1/4) | 447 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 12 C2/m, basis={(-1,1,0),(1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(1/4,0,-1/4) | 448 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 15 C2/c, basis={(-1,1,0),(1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(1/4,0,-1/4) | 449 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 16 P222, basis={(1,0,0),(0,0,-2),(0,1,0)}, origin=(1/8,1/8,-7/8) | 450 | 10.7225 | 21.445 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 17 P222_1, basis={(-1,0,0),(0,1,0),(0,0,-2)}, origin=(-3/8,1/8,-7/8) | 451 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 17 P222_1, basis={(1,0,0),(0,0,-2),(0,1,0)}, origin=(3/8,1/8,-7/8) | 452 | 10.7225 | 21.445 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 18 P2_12_12, basis={(0,1,0),(0,0,-2),(-1,0,0)}, origin=(-1/8,1/8,-7/8) | 453 | 10.7225 | 21.445 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 18 P2_12_12, basis={(-1,0,0),(0,1,0),(0,0,-2)}, origin=(-3/8,1/8,-7/8) | 454 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 19 P2_12_12_1, basis={(1,0,0),(0,0,-2),(0,1,0)}, origin=(1/8,3/8,-3/8) | 455 | 10.7225 | 21.445 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 8 Cm, basis={(-1,1,0),(1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,1/4,0) | 456 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 9 Cc, basis={(-1,1,0),(1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,1/4,0) | 457 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 2 P-1, basis={(0,0,-2),(0,1,0),(1,0,0)}, origin=(0,0,0) | 458 | 21.445 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 5 C2, basis={(-1,1,0),(1,1,0),(0,0,-2)}, origin=(0,1/4,-1/4) | 459 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 3 P2, basis={(1,0,0),(0,0,-2),(0,1,0)}, origin=(1/8,1/8,0) | 460 | 10.7225 | 21.445 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 4 P2_1, basis={(1,0,0),(0,0,-2),(0,1,0)}, origin=(1/8,1/8,0) | 461 | 10.7225 | 21.445 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 3 P2, basis={(-1,0,0),(0,1,0),(0,0,-2)}, origin=(-3/8,0,-7/8) | 462 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 4 P2_1, basis={(-1,0,0),(0,1,0),(0,0,-2)}, origin=(-1/8,0,-7/8) | 463 | 10.7225 | 10.7225 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 1 P1, basis={(0,0,-2),(0,1,0),(1,0,0)}, origin=(0,0,0) | 464 | 21.445 | 10.7225 | 10.7225 | 90 | 90 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 216 F-43m, basis={(0,-2,0),(-2,0,0),(0,0,-2)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/8) | 465 | 21.445 | 21.445 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 9862.299 | 8 |
| 219 F-43c, basis={(0,-2,0),(-2,0,0),(0,0,-2)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/8) | 466 | 21.445 | 21.445 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 9862.299 | 8 |
| 166 R-3m, basis={(-1,0,1),(0,-1,-1),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1,1/4) | 467 | 15.1639 | 15.1639 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 7396.724 | 6 |
| 167 R-3c, basis={(-1,0,1),(0,-1,-1),(2,-2,2)}, origin=(1/4,-1/2,3/4) | 468 | 15.1639 | 15.1639 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 7396.724 | 6 |
| 167 R-3c, basis={(-1,0,1),(0,-1,-1),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1,1/4) | 469 | 15.1639 | 15.1639 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 7396.724 | 6 |
| 166 R-3m, basis={(-1,0,1),(0,-1,-1),(2,-2,2)}, origin=(1/4,-1/2,3/4) | 470 | 15.1639 | 15.1639 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 7396.724 | 6 |
| 196 F23, basis={(0,0,-2),(0,-2,0),(-2,0,0)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/8) | 471 | 21.445 | 21.445 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 9862.299 | 8 |
| 119 I-4m2, basis={(-1,0,1),(-1,0,-1),(0,-2,0)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/8) | 472 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 120 I-4c2, basis={(-1,0,1),(-1,0,-1),(0,-2,0)}, origin=(-7/8,5/8,1/8) | 473 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 160 R3m, basis={(-1,0,1),(0,-1,-1),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-3/2,3/4) | 474 | 15.1639 | 15.1639 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 7396.724 | 6 |
| 161 R3c, basis={(-1,0,1),(0,-1,-1),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1,1/4) | 475 | 15.1639 | 15.1639 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 7396.724 | 6 |
| 148 R-3, basis={(1,1,0),(-1,0,1),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1,5/4) | 476 | 15.1639 | 15.1639 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 7396.724 | 6 |
| 148 R-3, basis={(1,1,0),(-1,0,1),(2,-2,2)}, origin=(1/4,0,1/4) | 477 | 15.1639 | 15.1639 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 7396.724 | 6 |
| 155 R32, basis={(-1,0,1),(0,-1,-1),(2,-2,2)}, origin=(3/4,-1,1/4) | 478 | 15.1639 | 15.1639 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 7396.724 | 6 |
| 155 R32, basis={(-1,0,1),(0,-1,-1),(2,-2,2)}, origin=(1/4,-1/2,3/4) | 479 | 15.1639 | 15.1639 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 7396.724 | 6 |
| 82 I-4, basis={(-1,0,1),(-1,0,-1),(0,-2,0)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/8) | 480 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 44 Imm2, basis={(-1,0,1),(-1,0,-1),(0,-2,0)}, origin=(-3/8,0,-3/8) | 481 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 46 Ima2, basis={(-1,0,1),(-1,0,-1),(0,-2,0)}, origin=(-3/8,-1/2,-7/8) | 482 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 45 Iba2, basis={(-1,0,1),(-1,0,-1),(0,-2,0)}, origin=(-3/8,0,-3/8) | 483 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 12 C2/m, basis={(1,-2,-1),(-1,0,-1),(1,0,-1)}, origin=(1/4,-1/4,-1/2) | 484 | 26.26465 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 15 C2/c, basis={(1,-2,-1),(-1,0,-1),(1,0,-1)}, origin=(1/4,-3/4,-1) | 485 | 26.26465 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 15 C2/c, basis={(1,-2,-1),(-1,0,-1),(1,0,-1)}, origin=(-3/4,3/4,0) | 486 | 26.26465 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 12 C2/m, basis={(1,-2,-1),(-1,0,-1),(1,0,-1)}, origin=(-1/4,1/4,0) | 487 | 26.26465 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 22 F222, basis={(-2,0,0),(0,0,2),(0,2,0)}, origin=(-15/8,9/8,9/8) | 488 | 21.445 | 21.445 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 9862.299 | 8 |
| 146 R3, basis={(1,1,0),(-1,0,1),(2,-2,2)}, origin=(1/4,0,1/4) | 489 | 15.1639 | 15.1639 | 37.14383 | 90 | 90 | 120 | 7396.724 | 6 |
| 8 Cm, basis={(1,-2,-1),(-1,0,-1),(1,0,-1)}, origin=(0,-3/4,-3/4) | 490 | 26.26465 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 9 Cc, basis={(1,-2,-1),(-1,0,-1),(1,0,-1)}, origin=(0,-1/4,-1/4) | 491 | 26.26465 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 2 P-1, basis={(-1,-1,0),(-1,1,0),(1,0,-1)}, origin=(0,0,0) | 492 | 15.1639 | 15.1639 | 15.1639 | 120 | 120 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 2 P-1, basis={(-1,-1,0),(-1,1,0),(1,0,-1)}, origin=(-1/4,1/4,0) | 493 | 15.1639 | 15.1639 | 15.1639 | 120 | 120 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 5 C2, basis={(1,-2,-1),(-1,0,-1),(1,0,-1)}, origin=(1/4,-1/4,-1/2) | 494 | 26.26465 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 54.73561 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 5 C2, basis={(-2,0,0),(0,0,-2),(1,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,-3/4) | 495 | 21.445 | 21.445 | 15.1639 | 90 | 135 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 1 P1, basis={(-1,-1,0),(-1,1,0),(1,0,-1)}, origin=(0,0,0) | 496 | 15.1639 | 15.1639 | 15.1639 | 120 | 120 | 90 | 2465.575 | 2 |
| 115 P-4m2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-7/8,1/8,1/8) | 497 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 116 P-4c2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-7/8,1/8,5/8) | 498 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 115 P-4m2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,1/8,1/8) | 499 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 116 P-4c2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,1/8,5/8) | 500 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 117 P-4b2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-7/8,5/8,1/8) | 501 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 118 P-4n2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-7/8,5/8,5/8) | 502 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 117 P-4b2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-11/8,-3/8,1/8) | 503 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 118 P-4n2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-11/8,-3/8,5/8) | 504 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 81 P-4, basis={(-1,-1,0),(1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-7/8,-7/8,1/8) | 505 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 81 P-4, basis={(-1,-1,0),(1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-7/8,-7/8,5/8) | 506 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 25 Pmm2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 507 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 26 Pmc2_1, basis={(-1,-1,0),(1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 508 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 28 Pma2, basis={(-1,-1,0),(1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 509 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 31 Pmn2_1, basis={(-1,-1,0),(1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 510 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 27 Pcc2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 511 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 30 Pnc2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 512 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 29 Pca2_1, basis={(-1,-1,0),(1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 513 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 32 Pba2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 514 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 33 Pna2_1, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 515 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 34 Pnn2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/8,-1/8,0) | 516 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 10 P2/m, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/4,0,1/4) | 517 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 13 P2/c, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/4,0,1/4) | 518 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 11 P2_1/m, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/4,0,1/4) | 519 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/4,0,1/4) | 520 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 13 P2/c, basis={(0,0,2),(-1,-1,0),(1,-1,0)}, origin=(1/4,-1/2,1/4) | 521 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 13 P2/c, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(-1,1,2)}, origin=(-1/4,0,1/4) | 522 | 15.1639 | 15.1639 | 26.26465 | 90 | 54.73561 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 14 P2_1/c, basis={(0,0,2),(-1,-1,0),(1,-1,0)}, origin=(1/4,-1/2,1/4) | 523 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(-1,1,2)}, origin=(-1/4,0,1/4) | 524 | 15.1639 | 15.1639 | 26.26465 | 90 | 54.73561 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 13 P2/c, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/4,0,3/4) | 525 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 10 P2/m, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/4,0,3/4) | 526 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/4,0,3/4) | 527 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 11 P2_1/m, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/4,0,3/4) | 528 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 13 P2/c, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(-1,1,2)}, origin=(-3/4,1/2,3/4) | 529 | 15.1639 | 15.1639 | 26.26465 | 90 | 54.73561 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 13 P2/c, basis={(0,0,2),(-1,-1,0),(1,-1,0)}, origin=(1/4,-1/2,3/4) | 530 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 14 P2_1/c, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(-1,1,2)}, origin=(-3/4,1/2,3/4) | 531 | 15.1639 | 15.1639 | 26.26465 | 90 | 54.73561 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 14 P2_1/c, basis={(0,0,2),(-1,-1,0),(1,-1,0)}, origin=(1/4,-1/2,3/4) | 532 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 21 C222, basis={(-2,0,0),(0,-2,0),(0,0,2)}, origin=(-7/8,1/8,1/8) | 533 | 21.445 | 21.445 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 9862.299 | 8 |
| 20 C222_1, basis={(-2,0,0),(0,-2,0),(0,0,2)}, origin=(-7/8,1/8,1/8) | 534 | 21.445 | 21.445 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 9862.299 | 8 |
| 21 C222, basis={(-2,0,0),(0,-2,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,1/8,1/8) | 535 | 21.445 | 21.445 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 9862.299 | 8 |
| 6 Pm, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 536 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 7 Pc, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 537 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 7 Pc, basis={(0,0,2),(-1,-1,0),(1,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 538 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 7 Pc, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(-1,1,2)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 539 | 15.1639 | 15.1639 | 26.26465 | 90 | 54.73561 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 2 P-1, basis={(0,0,2),(-1,-1,0),(1,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 540 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 2 P-1, basis={(0,0,2),(-1,-1,0),(1,-1,0)}, origin=(0,0,1/2) | 541 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 3 P2, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/8,1/8,1/4) | 542 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 4 P2_1, basis={(-1,1,0),(-1,-1,0),(0,0,2)}, origin=(-1/8,1/8,1/4) | 543 | 15.1639 | 15.1639 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 3 P2, basis={(1,-1,0),(0,0,2),(-1,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 544 | 15.1639 | 21.445 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 4 P2_1, basis={(1,-1,0),(0,0,2),(-1,-1,0)}, origin=(-3/8,-3/8,0) | 545 | 15.1639 | 21.445 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |
| 5 C2, basis={(-2,0,0),(0,-2,0),(0,0,2)}, origin=(-7/8,-7/8,1/8) | 546 | 21.445 | 21.445 | 21.445 | 90 | 90 | 90 | 9862.299 | 8 |
| 1 P1, basis={(0,0,2),(-1,-1,0),(1,-1,0)}, origin=(0,0,0) | 547 | 21.445 | 15.1639 | 15.1639 | 90 | 90 | 90 | 4931.149 | 4 |